沧州科兴仪器设备有限公司

联系电话：0317-4408128

15175717500

公司网址：www.hthj17.com

www.hthjyq.com

www.hthjyq.net

一．用途：

40×40mm水泥抗压夹具是为我国国家标准GB/T17671-1999《水泥胶砂强度检测方法（ISO法）》而设计的配套仪器。该仪器符合建材行业标准JC/T638-1997并等效采用ISO679：1989（E）4.2.8标准，用于水泥抗压强度试验 。

二．主要技术参数：

1．上、下压力板长度40±0.1mm。

2．夹具外形尺寸φ100×165mm。

3．夹具总重约5kg。

三．结构：（见图）

本夹具具有坚固的夹具体（1），在夹具体（1）下部孔内固定着下压力板（2），用作承放水泥试块之用。在下压力板（2）上装有二只定位销（3），用于试块定位。夹具体（1）上部孔内紧配衬套（7），衬套（7）内装有上球座（10），上球座（10）在孔内能自由轴向移动和转动。上压力板（4）由挂簧销（5），拉簧（6），螺母（8），球面圆柱头螺钉（9），相互连接，挂吊在夹具体（1）上，并与上球座（10）球面接触，以保证试块上、下平面不平行时，使上压力板能自动回转，使其平面与试块上平面紧密接触，在上压力板（4）一侧装有导向圆销，插入夹具体（1）中部长槽内，使上压力板（4）不能在水平面转动。通过旋转球面圆柱头螺钉（9）可调整上压力板的高低位置。上、下压力板之距一般调整为45~50，当试块加压时，上球座（10）受力向下移动，使上压力板（4）接近试块上平面,卸压后由于拉簧（6）作用，上压力板（4）能自动复位。

四．使用与维护：

本夹具适用于任何类型的压力试验机，使用时应将本夹具安放在压力试验机下压力板上，由夹具底部Ф8孔定位以对中心位置，然后把上、下压力板平面上擦干净，放入水泥试块，试块宽的一边紧靠定位销（3）调整压力试验机的上压力板与夹具的上球座（10）的上平面接触，便可以加压，记录试块压碎时压力试验机的示值  单位：N，除以试块面积（40×40=1600mm2）即可很方便地求出抗压强度  单位：MPa。

五．附注

1．抗压夹具一经国家建材院检定即作标准抗压夹具可用于对比检查。

2．标准试块配套于标准抗压夹具，用户需要可另行定货。